Таблица 6

Порядок определения класса пожарной опасности

строительных конструкций

	Класс   
пожарной  
опасности 
конструкций
	Допускаемый размер
повреждения   
конструкций,   
сантиметры    
	Наличие     
	Допускаемые      
характеристики пожарной
опасности поврежденного
материала+       

	
	верти-   
кальных  
	горизон-
тальных 
	теплового
эффекта 
	горения
	Группа         

	
	
	
	
	
	горю-  
чести  
	воспла- 
меняе-  
мости   
	дымо-  
образу-
ющей   
способ-
ности  

	К0     
	0    
	0   
	отсут-   
ствует   
	отсут- 
ствует 
	отсут- 
ствует 
	отсут-  
ствует  
	отсут- 
ствует 

	К1     
	не более 
40    
	не более
25   
	не регла-
менти-   
руется   
	отсут- 
ствует 
	не выше
Г2+  
	не выше 
В2+   
	не выше
Д2+  

	К2     
	более  
40, но  
не более 
80    
	более 
25, но 
не более
50   
	не регла-
менти-   
руется   
	отсут- 
ствует 
	не выше
Г3+  
	не выше 
В3+   
	не выше
Д2+  

	К3     
	не регла-
ментиру- 
ется     
	


Примечание. Знак "+" обозначает, что при отсутствии теплового эффекта не регламентируется.

